Druk nr 3.2.2.10 **Załącznik nr 3**

…………………, …….2020 r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr porządkowy | Kategoria wydatków | Opis |
| *Opis realizowanych prac w ramach Działania:*  **Dostawa materiałów budowlanych do produkcji i montażu prefabrykatów żelbetowych: CEMENT** | | |
| M1 | Zakup materiałów budowlanych | Zakup materiałów:  - Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 52,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R): CEM I 52,5 R, lub adekwatny do w/w cementu  - Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (oczekiwana po 2 dniach ≥ 30,0 MPa)  - Wysokie wytrzymałości charakterystyczne w okresie normowym (28 dni wg PN-EN 206+A1:2016-12)  - Cement spełnia normę: PN-EN 197-1  - Gwarancja – minimum 6 miesięcy  - Termin realizacji zamówienia – jak najkrótszy, nie później niż do 06.03.2020.  - Atesty, Deklaracje wartości użytkowych, certyfikaty (komplet) dołączone do dostawy |
|  | | |

..………………………………………………………….

(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)